NE38模具招标技术要求

一、项目概述:

1、项目描述河南力帆新能源电动车有限公司NE38（低速电动车）车型钣金件模具开发项目。

2：操作方式：A1/A2/A3/B1/B2/B3包结构件采用手工操作。

3、生产纲领及工作节拍：单班年产2万辆；模具使用寿命：10万次。

二、招标内容：

模具厂（乙方）承接河南力帆新能源电动车有限公司（甲方）NE38车型钣金件模具开发项目的项目管理、SE工程、激光切割支架、模具的设计、制造、调试、预验收、交付及整车协调、终验收、售后等工作{模具到厂6个月开始进行终验收}。

三、设计原则：

1、冲压件工艺设计时要充分考虑提高材料的利用率的多种方案。

2、冲压件工艺结构全工序设计，精简模具工序。

3、模具的实际制造优先考虑成型类模具制造，部分修冲类工序考虑激光切割来完成零件的生产。

- 模具材料：原则上按下表模具材质选材。为降低模具成本，并保证10万冲次模具寿命的前提下，可降低模具材质等级。

4.1拉延类模具

|  |  | t＜1.2mm |  |  | t≥1.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δs＜340MPa |  | δs≥340MPa |  |
|  |  | 覆盖件 | 其它 |  |  |
| Punch | 凸模 | Mocr | GM246 | GM246 | Cr12MoV |
| Die | 凹模 | Mocr | GM246 | Cr12MoV | Cr12MoV |
| Blank holder | 压边圈 | Mocr | GM246 | Cr12MoV | Cr12MoV |
| Lwr Shoe | 下模座 | HT300 |  |  |  |
| Upr Shoe | 上模座 | HT300 |  |  |  |
| 热处理及硬度指标 |  | Cr12MoV淬火后硬度HRC58～62，Mocr（淬火后硬度HRC50～55）、 GM241（淬火后硬度HRC50～56）、GM246（淬火后硬度HRC50～60）； |  |  |  |

4.2 修边冲孔类模具

|  |  | t＜1.2mm |  | t≥1.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δs＜340MPa | δs≥340MPa |  |
| Punch | 凸模 | 7CrSiMnMoV（铸态） | 7CrSiMnMoV（锻态） | Cr12MoV |
| Die | 凹模 | 7CrSiMnMoV（铸态） | 7CrSiMnMoV（锻态） | Cr12MoV |
| Pad | 压料芯 | HT300或QT600（整形或结构较弱） |  |  |
| Lwr Shoe | 下模座 | HT300 |  |  |
| Upr Shoe | 上模座 | HT300 |  |  |
| 热处理及硬度指标 |  | Cr12MoV（淬火后硬度HRC58～62），QT600（淬火硬度HRC48-55），7CrSiMnMoV（淬火硬度HRC55～60）； |  |  |

4.3翻边整形类模具

|  |  | t＜1.2mm |  | t≥1.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δs＜340MPa | δs≥340MPa |  |
| Punch | 凸模 | GM241 |  | Cr12MoV |
| Die | 凹模 | 7CrSiMnMoV（铸态） | 7CrSiMnMoV（锻态） | Cr12MoV |
| Pad | 压料芯 | HT300或QT600（整形时） |  |  |
| Lwr Shoe | 下模座 | HT300 |  |  |
| Upr Shoe | 上模座 | HT300 |  |  |
| 热处理及硬度指标 |  | GM241（淬火后硬度HRC50～56），Cr12MoV（淬火后硬度HRC58～62），QT600（淬火后硬度HRC48-55），7CrSiMnMoV（淬火硬度HRC55～60）； |  |  |

4.4 压合类模具材质要求:

|  |  | 预弯镶块 | 压合镶块 |
| --- | --- | --- | --- |
| Punch | 上模 |  | 7CrSiMnMoV(锻态） |
| Die | 下模 | 7CrSiMnMoV（锻态） | GM241 |
| Pad | 压料芯 | 45 |  |
| Lwr Shoe | 下模座 | HT300 |  |
| Upr Shoe | 上模座 | HT300 |  |
| 热处理及硬度指标 |  | 7CrSiMnMoV淬火硬度HRC55～60, GM241淬火后硬度HRC50～56； |  |

4.5 落料模具（含开卷）材质要求:

|  |  | t＜1.2mm |  | t≥1.2mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δs＜340MPa | δs≥340MPa |  |
| Cutting sectional die | 切刃 | 7CrSiMnMoV（铸态） | 7CrSiMnMoV（锻态） | Cr12MoV |
| Pad | 压料芯 | 45 |  |  |
| Lwr Shoe | 下模座 | HT300 |  |  |
| Upr Shoe | 上模座 | HT300 |  |  |
| 热处理及硬度指标 |  | Cr12MoV（淬火后硬度HRC58～62），7CrSiMnMoV（淬火硬度HRC55～60）； |  |  |

5、标准件：选用国产品牌，但须经甲方书面签字同意乙方才可选用和采购。

6、所有设计要求必须遵照技术协议。

7、主要零部件不允许出现严重拉毛情况，影响产品质量。

四、甲方输出的资料及物资：

1：订货清单。2：产品数模； 3： NC数模；:4冲压线设备参数；5品质基准书；6技术协议； 7试模材料（试模材料按覆盖件每件200片，结构件每件100片由甲方采购，费用由乙方负责；装车需要的零部件材料费用由甲方负责）；

上述资料在乙方发运合格模具时归还甲方。

五、进度要求

1、乙方的工作范围：

乙方按照甲方提供的资料和时间节点，保质保量的完成设计、制造、预验收、终验收的全过程，并按甲方指定的时间和地点交付合格模具，运费由乙方承担。

2、暂定进度要求（最终以实际招标要求为准）：

1）2018年07月10日甲方提供招标数据；

- 2018年08月15日定标完成，甲方提供车身工艺数据；

- 2019年03月20日乙方向甲方交付约拉延\翻边整形后的手工样件。

- 2019年05月30日乙方向甲方交付月全工序样件。

- 2019年07月30日模具在乙方场地开始进行预验收。

- 2019年09月30日乙方将模具、检具发运到甲方指定地点。

六、交货要求：

乙方最终按甲方提供的交货时间和地点交付给甲方全部的合格模具，同时乙方交货时还需提供：

a：D/L图（2D）；b：模具图(3D)；c：工艺数模(3D)；d：会签纪要；e：硬度检测报告；f：冲压件检测数据；g：模具动态静态检查表h：设变记录；i：模具调试报告；j：CAE分析报告；k：最终材料规格尺寸；l：模具交货前3个月提供标准件明细表。

G:冲压工艺卡文件。

七．模具验收

1、验收标准：

- 模具按其设计、制造、验收技术条件检验合格。

- 冲压件依据检具检测形状尺寸公差符合品质基准书的公差要求。

- 满足最终的装车匹配。

2、验收方式：

在生产条件下，由甲方提供试模材料进行试冲压，在乙方现场试压，并检验试验合格后，最终在甲方所属生产线上，利用同一材料试冲压合格。

a、预验收（乙方现场）：模具在预验收时，连续试冲不少于20个合格冲压制件，达到技术协议的要求。

b、终验收（甲方现场）：模具到达指定生产场地，6个月后开始进行终验收。

八．其他说明：

1、模具调试过程中，征得甲方的认可后允许乙方对模具进行适当调整，由于乙方模具设计结构和制造原因造成的调整，其费用由乙方承担。

2、乙方提供给甲方订货清单上的模具外形尺寸，为报价时参考，在模具设计阶段，允许尺寸有变动，但不得小于订货清单上的模具外形尺寸。

3、模具在制造时应尽量总数不变，在此基础上，若冲压工艺发生变化，模具套数调整时，要经双方协商确认后，做好备忘录，合同金额不随模具数量的变化而改变。

4、在模具设计、制造过程中发现的问题，乙方应及时书面告知甲方，甲方应积极配合乙方解决，意见不一致时，按甲方要求进行。

5、乙方在铸件投入之前，由于甲方设计变更，使乙方更改图纸等造成的额外费用，甲方不予追加合同金额。如有特殊情况双方协商解决。

6、乙方所承揽设计制造的冲压模具承诺全部由乙方设计、加工和调试，倘若由于乙方原因需要外协加工的须经甲方同意。

项目负责人：李旗林15922772388

部门联系人：张 谭 15825936090